# Algemene beschrijving

Diepspoel wand wc gemaakt uit sanitair porselein met beperkt zichtbare sifon en onzichtbare bevestiging.

De technologie van de hang wc zonder spoelrand garandeert een optimale waterbegeleiding dankzij een kunststof toevoerbocht die het spoelwater via een subtiel lijnprofiel in de closetpot verspreidt.

Het water komt zijdelings de pot in krijgt daardoor een draaiende beweging die nog versterkt wordt door een specifiek ontworpen spoelvin.

De kunststof toevoerbocht wordt in de wc pot verborgen door een porseleinen afschermrand.

Door de toegepaste technologie is er geen spoelboord nodig.

De hang wc is bolvormig tot op het einde tegen de muur zonder versmalling naar achter toe.

Het oppervlak vertoont geen inkeping om de bevestiging te verbergen en is volledig glad

De zitting en het deksel zijn afgestemd op de vormgeving van de pot en zijn daardoor 100% compatibel.

De Easymount scharnieren zorgen voor een fixatie langs boven en zijn voorzien van soft-close quick release technologie

De wc pot is voorzien van extra glazuurlaag

De bijkomende, unieke en onderhoudsvriendelijke glazuurlaag wordt tijdens het productieproces een tweede keer aan 1200°C gebakken en sluit zo de microporiën af.

Max oneffenheden 0.01 micron.

Hierdoor wordt er een gladder oppervlak gevormd waardoor er minder bacteriën en vuildeeltjes op het oppervlak blijven kleven

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# Materiaal en eigenschappen

# Materiaal

De materie is glasporselein (sanitair porselein) met een max wateropname van 0.5%.

Het materiaal van de zitting is van hoogwaardig Duroplast materiaal

# Eigenschappen

Klasse 1 spoelvolume 4.5 of 6L volgens norm EN997

Binnenzijde van de sifon is geëmailleerd

Wand wc weerstaat aan een statische druk van 400kg gedurende 1 uur.

Zitting weerstaat aan een statische belasting van 175kg gedurende 1uur

- TurboFlush zonder spoelboord

Diepte:	53cm

Breedte:	35.5cm

Hoogte:	33.5cm

Kleur: 		Wit

# Plaatsing

Bij plaatsing op 420mm zithoogte (zonder zitting) bevindt de sifon zich 85mm van de vloer

Dmv EFF3 verdoken bevestiging

# Afbeelding