# **Algemene beschrijving**

Diepspoel hang wc gemaakt uit sanitair porselein met verdoken sifon en onzichtbare bevestiging.

De technologie van de hang wc zonder spoelrand garandeert een optimale waterbegeleiding dankzij een kunststof spoelwaterverdeler die het spoelwater via een subtiel lijnprofiel in de closetpot verspreidt.

De kunststof spoelverdeler wordt in de wc pot verborgen door een porseleinen afschermrand van 9cm

Door de toegepaste technologie is er geen spoelboord nodig

De vorm van de closetpot is vierkant met een afronding aan de hoeken en volledig gesloten tot tegen de wand. Vooraan licht hellend naar beneden toe

Set inclusief zitting met soft-close en quick-release systeem gemaakt van antibacterieel duroplast materiaal en voorzien van 4 buffers, waarvan de voorste steunen en de achterste licht zweven.

De zitting heeft een overlappend en volgt perfect de contouren van de closet pot.

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

De fabrikant van de producten is in bezit van een ISO.9001 certificaat

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein (sanitair porselein) met een max wateropname van 0.5%.

Zitting uit hoogwaardig duroplast materiaal met hoge mechanische weerstand

# **Eigenschappen**

Klasse 1 spoelvolume 4.5 of 6L volgens norm EN997

Binnenzijde van de sifon is geëmailleerd

Wandcloset weerstaat aan een statische druk van 400kg gedurende 1 uur.

Zitting weerstaat aan een statische druk van 175kg gedurende 3 uur

Diepte: 54cm

Breedte: 35.2cm

Hoogte: 37.5cm (incl zitting)

Kleur: wit

# **Plaatsing**

Bij plaatsing op 410mm zithoogte (zonder zitting) bevindt de sifon zich 80mm van de vloer

Bevestiging op het inbouwelement dmv EFF3 bevestigingssysteem lang boven

# **Afbeelding**

