# **Algemene beschrijving**

Sifonisch werkend urinoir met zichtbare toevoer langs boven. Strak model met rechthoekige vorm tegen de muur. Het daaruit vloeiende driehoekige opvangbekken met vooruitstekend punt is eveneens gevormd met rechte zijvlakken.

De spoelrand is rondom geëmailleerd en bovenaan voorzien van spoelgaten voor een goede waterverdeling.

Het opvangbekken is voorzien van een visueel richtsysteem (decor kaars) om de hygiëne te bevorderen en de schoonmaakwerkzaamheden te verminderen

Voorzien van keramische afvoerzeef

Gemaakt uit sanitair porselein met een max wateropname van 0.5%.

normen CE, EN80, EN13407

Gehomologeerd voor een spoelvolume van 1L

De bijkomende, unieke en onderhoudsvriendelijke glazuurlaag wordt tijdens het productieproces aan 1200°C gebakken en sluit zo de microporiën af.

Max oneffenheden 0.01 micron.

Hierdoor wordt er een gladder oppervlak gevormd waardoor er minder bacteriën en vuildeeltjes op het oppervlak blijven kleven.

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materialen en eigenschappen**

# **Materialen**

# Sanitair porselein met een max wateropname van 0.5%

.

2.2 **Eigenschappen**

Wandmodel

Toevoer bovenaan

Afvoer naar achter of naar beneden

Verdoken bevestiging

Spoeling via spoelrand

Afvoerzeef in keramiek

Breedte: 34cm

Hoogte: 57cm

Diepte: 34cm

Kleur: wit

# **Montage**

De bevestiging gebeurt door middel van 2 gebogen, assymetrische haken die zich door een draaiende beweging vast trekken in de op de muur voorzien bevestigde beugels. Het aandraaien gebeurt doormiddel van een inbussleutel. Na montage worden de verdoken vijzen afgewerkt met kunststof afdekkapjes. Alles benodigdheden zijn meegeleverd door de fabrikant

# **Afbeelding**

