# **Algemene beschrijving**

Inbouwwastafel vervaardigd uit sanitair porselein en voorzien van kraangat en geïntegreerde overloop

De inbouwwastafel heeft een uitgesproken ovalen vorm met achteraan een lichte opstaande rand die na montage zichtbaar blijft

De wastafel is volledig vlak in te bouw

De binnenkant is volledig afgerond. Door de ronde hoeken wordt het onderhoud makkelijker. De overloop is centraal voorzien en is verwerkt in het porselein

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein met een max wateropname van 0.5%.

# **Eigenschappen**

Geëmailleerd

Mechanische belasting van 150kg gedurende 1 uur

EN14688

Diepte: 47.5 cm

Breedte: 56 cm

Hoogte: 19 cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Via uitsparing in tablet lang boven.

Uitsparing word gemaakt dmv meegeleverd sjabloon

# **Afbeelding**

