# **Description générale**

Vasque à encastrer fabriquée en porcelaine sanitaire, sans trop-plein.

La vasque à une forme ovale et un rebord surélevé qui n’est plus visible après l’installation.

L’entretien est optimal grâce à la forme entièrement arrondie de l’intérieur de la vasque.

Le dessous de la vasque n’est pas émaillé.

La vasque est pourvu d’une seconde couche d’émail.

Cette couche d’émail supplémentaire, unique et facile à entretenir est cuite, durant le processus de production, à une température de 1200°C et garantit une surface extrèmement lisse (RA < ou égal à 0,01 µm) car elle obture les micropores. Ce qui réduit au minimum l’adhésion des particules de poussières et des bactéries.

Le logo du fabricant est subtilement appliqué sur la porcelaine dans une couleur Claire.

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau de maximum 5%.

# **Caractéristiques**

Emaillé

Résistance mécanique à une charge de 150 kg pendant une heure.

EN14688

Profondeur: 48cm

Largeur: 39cm

Hauteur: 18.1cm

Couleur: Blanc

# **Placement**

Montage par le dessous via une découpe dans la tablette.

La découpe est réalisée grâce au gabarit fourni avec la vasque.

# **Illustration**

